## Slide 1
TITAN 3в1
Инструкция за 5 шагов — 10 лет защиты
10 лет без перекраски — 10 лет экономии!
Соблюдайте 5 простых шагов — и покрытие прослужит 10 лет
1
🧹
ОЧИСТИТЬ
2
🧴
ОБЕЗЖИРИТЬ
3
🥄
ПЕРЕМЕШАТЬ
4
🖌️
ПОКРАСИТЬ
5
✅
ГОТОВО!
Empils • TITAN • Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1

## Slide 2
TITAN 3в1 • Инструкция
Шаг 1 из 5
1
🧹
ОЧИСТИТЬ
Удалите рыхлую ржавчину и старую
краску металлической щёткой или
наждачной бумагой (Р40-Р80).
! Плотная ржавчина — можно оставить. TITAN красит по ржавчине.
далее
Empils • TITAN • Грунт-эмаль 3-в-1 • 10 лет без перекраски — 10 лет экономии!

## Slide 3
TITAN 3в1 • Инструкция
Шаг 2 из 5
2
🧴
ОБЕЗЖИРИТЬ
Протрите поверхность тряпкой с
растворителем (ацетон, ксилол).
Поверхность должна быть сухой.
! Не используйте уайт-спирит. После обезжиривания не трогайте руками.
далее
Empils • TITAN • Грунт-эмаль 3-в-1 • 10 лет без перекраски — 10 лет экономии!

## Slide 4
TITAN 3в1 • Инструкция
Шаг 3 из 5
3
🥄
ПЕРЕМЕШАТЬ
Открыть банку и тщательно перемешать
до однородного цвета. Со дна вверх.
Готово к нанесению — грунтовать не нужно!
! TITAN 3в1 = грунт + эмаль + преобразователь ржавчины в одной банке.
далее
Empils • TITAN • Грунт-эмаль 3-в-1 • 10 лет без перекраски — 10 лет экономии!

## Slide 5
TITAN 3в1 • Инструкция
Шаг 4 из 5
4
🖌️
ПОКРАСИТЬ
Нанесите 2-3 слоя кистью, валиком
или распылителем. Расход: 80-100 г/м².
Между слоями: 5 часов при +20 °C.
! Не красьте под прямым солнцем и при влажности выше 80%.
Кисть / валик 5 ч
Распылитель 8 ч
Температура +5...+30 °C
далее
Empils • TITAN • Грунт-эмаль 3-в-1 • 10 лет без перекраски — 10 лет экономии!

## Slide 6
TITAN 3в1 • Инструкция
Шаг 5 из 5
5
✅
ГОТОВО! 10 ЛЕТ
Покрытие сохнет 5 часов. Не кантовать
до полного высыхания. Эксплуатация —
через 7 дней. Срок службы: 10 лет.
! Первые 7 дней покрытие набирает прочность — избегайте царапин.
Empils • TITAN • Грунт-эмаль 3-в-1 • 10 лет без перекраски — 10 лет экономии!

## Slide 7
TITAN 3в1 • Итог
10 лет без перекраски — 10 лет экономии!
1
банка вместо 3
грунт + эмаль + преобразователь ржавчины в одной банке
61%
экономия за 10 лет
покрасил 1 раз — забыл на 10 лет
10
лет защиты
срок службы покрытия без перекраски
TITAN 3в1 — 10 лет без перекраски, 10 лет экономии!