## Slide 1
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ · ЭМПИЛС · ЛКМ
❏
01 / 15
⌂
Интерьерные · Фасадные · Эмали · Огнезащита · Полы
→
Каталог продуктов Эмпилс
Применение ЛКМ в жилищном строительстве с учётом классов пожароопасности
▥
Все классы этажности
✦
КМ1 · Г1 · В1 · НГ
⛨
Сертификаты соответствия
✓
На основании ФЗ-123 и сертификатов соответствия
▦
Сентябрь 2026

## Slide 2
▤
ЛЕГЕНДА · 02 / 15
Как читать каталог
ФЗ-123 · КМ-классы · Этажность
ⓘ
Светофорная кодировка применения
✦
Цветовая кодировка
✓
Можно использовать
Полностью соответствует требованиям
⚠
С ограничениями
Только для конкретных зон / этажей
✗
Нельзя использовать
Запрещено нормами пожарной безопасности
—
Не применяется
Продукт не предназначен для данной зоны
✦
Классы пожароопасности (ФЗ-123)
Г1
слабогорючие (лучший для горючих)
В1
трудновоспламеняемые
Д1
малодымообразующие
Т1
малотоксичные
РП1
не распр. пламя
КМ1
комбин.: Г1+В1+Д1+Т1+РП1
НГ
негорючие — только для зданий >17 этажей
▥
Этажность жилых зданий
· требования ужесточаются с ростом этажности
≤9
До 9 этажей (≤28 м)
самые мягкие требования
9–17
9–17 этажей (28–50 м)
строже
>17
Выше 17 этажей (>50 м)
только НГ на путях эвакуации

## Slide 3
✦
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · 03 / 15
NEWTONE
4 модификации: INTERIO, LOTUS 3, LOTUS 7, LOTUS 20
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1, В1, Д2, Т2, РП1
⛨
показатели применения
▤
СЕРТИФИКАТЫ
4 сертификата:
RU Д-RU.PA01.B.00924/23
RU Д-RU.PA01.B.00925/23
RU Д-RU.PA01.B.00923/23
RU Д-RU.RA01.B.00926/23
▦
Действует до 19.06.2028
✦
МОДИФИКАЦИИ
INTERIO
●
LOTUS 3
●
LOTUS 7
●
LOTUS 20
●
▦
Зона применения по этажности
ФЗ-123 · пути эвакуации
Зона применения | ≤9 этажей | 9–17 этажей | >17 этажей
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✗ (только НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (только НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
⊘
В зонах >17 этажей на путях эвакуации — только материалы класса НГ
ⓘ
Премиальная интерьерная ВД-краска. Стены и потолки жилых, общественных, офисных помещений.

## Slide 4
✦
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · 04 / 15
ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная
ВД-краска полиакриловая для внутренних работ
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)
⛨
лучше стандартных требований
▤
СЕРТИФИКАТ
Сертификат:
RU Д-RU.PA01.B.00164/23
ОРЕОЛ белая моющаяся
ВД полиакриловая
▦
Действует до 05.02.2028
✓
ПРЕИМУЩЕСТВО КМ1
Д1
Т1
РП1
вместо стандартных Д2 / Т2 / РП2
▦
Зона применения по этажности
ФЗ-123 · пути эвакуации
Зона применения | ≤9 этажей | 9–17 этажей | >17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
⊘
В зонах >17 этажей на путях эвакуации — только материалы класса НГ
ⓘ
Класс КМ1 — лучше стандартных требований. Д1/Т1/РП1 вместо Д2/Т2/РП2.

## Slide 5
✦
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · 05 / 15
ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся
Интерьерная моющаяся ВД-краска для кухонь, прихожих, коридоров
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)
⛨
устойчива к мытью
▤
СЕРТИФИКАТЫ
2 сертификата:
RU Д-RU.PA01.B.00164/23
RU Д-RU.RA01.B.03124/21
▦
Действует до 05.02.2028 / 2026 г.
◐
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Кухни
Прихожие
Коридоры
Детские
Места общего польз.
▦
Зона применения по этажности
ФЗ-123 · пути эвакуации
Зона применения | ≤9 этажей | 9–17 этажей | >17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
⊘
В зонах >17 этажей на путях эвакуации — только материалы класса НГ
ⓘ
Устойчива к мытью. Для кухонь, прихожих, детских комнат, мест общего пользования.

## Slide 6
▤
КАТАЛОГ ЭМПИЛС · ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛКМ · ФЗ-123 · Классы КМ
06 / 15
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА
ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил
Потолочная ВД-краска (полиакрил)
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
КМ1 · Г1 В1 Д1 Т1 РП1
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег. №:
RU Д-RU.PA01.B.00164/23
Действует до:
05.02.2028
Соответствие ФЗ-123 подтверждено декларацией. Класс КМ1 превышает базовые требования для жилых зданий.
✦
ТИП ПРОДУКТА
Водно-дисперсионная полиакриловая краска. Назначение — только потолки. Глубокоматовая фактура без бликов.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Можно
Ограничения
Нельзя
Не прим.
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✗ НГ
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ НГ
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
ⓘ
Для зданий >17 этажей на путях эвакуации требуются материалы класса НГ (негорючие).
◆
Назначение. Специально для потолков. Глубокоматовая, не бликует. Для всех типов жилых и общественных зданий до 17 этажей.

## Slide 7
▤
КАТАЛОГ ЭМПИЛС · ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛКМ · ФЗ-123 · Классы КМ
07 / 15
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · ФАСАДНАЯ КРАСКА
ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная
Фасадная ВД-краска для наружных работ
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В1 · Д2 · Т2 · РП1 (КМ1)
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег. №:
RU Д-RU.RA01.B.03123/21
СТО:
135-2018
Действует до:
2026 г.
Продукт: Краска фасадная СТО 135-2018. Атмосферостойкая, для наружных работ.
↗
УЛУЧШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАТУ
В2
→
В1
улучшено по сертификату соответствия
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Можно
Ограничения
Нельзя
Не прим.
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ⚠ | ⚠ | ⚠
Коридоры, холлы, фойе | — | — | —
Лестничные клетки, вестибюли | — | — | —
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | ✓ | ✓ | ✓
ⓘ
⚠ «Жилые комнаты» помечены ограничением — продукт предназначен только для наружных фасадов.
⚠
⚠ В2→В1 улучшено по сертификату! Для наружных фасадов зданий любой этажности. Атмосферостойкая.

## Slide 8
▤
КАТАЛОГ ЭМПИЛС · ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛКМ · ФЗ-123 · Классы КМ
08 / 15
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
Эмаль для радиаторов акриловая ОРЕОЛ
Акриловая ВД-эмаль для радиаторов отопления, труб, металлических элементов
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В1 · Д2 · Т2 · РП1*
* По типичным показателям ВД-эмалей
⚠
⚠ ДС В БАЗЕ ЗНАНИЙ ОТСУТСТВУЕТ
Рег. № ДС:
— нет в базе —
Имеется ПБ: «ПБ Эмаль для радиаторов СТО 012-2011.pdf».
Запросите ДС у производителя.
✦
ТИП ПРОДУКТА
Термостойкая акриловая водно-дисперсионная эмаль. Применяется для радиаторов, труб отопления и металлических элементов во всех типах зданий.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Можно
Ограничения
Нельзя
Не прим.
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✓
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
✓
Допускается во всех типах жилых и общественных зданий независимо от этажности.
◆
Назначение. Термостойкая. Для радиаторов и труб отопления во всех типах зданий.

## Slide 9
▤
КАТАЛОГ ЭМПИЛС · ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛКМ · ФЗ-123 · Классы КМ
09 / 15
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ
Эмаль акриловая глянцевая ОРЕОЛ
ВД-эмаль для внутренней отделки. Дерево, металл, ДСП, МДФ.
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В1 · Д1 · Т1
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег. № ДС:
RU Д-RU.PA01.B.01134/26
Действует до:
24.05.2031
Декларация соответствия подтверждает классы пожаробезопасности по ФЗ-123.
♛
ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДИ ЭМАЛЕЙ
Д1 / Т1 — малодымообразующие и малотоксичные. Превосходит матовую версию (Д2/Т2).
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Можно
Ограничения
Нельзя
Не прим.
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✗ НГ
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
ⓘ
Для зданий >17 этажей на путях эвакуации требуются материалы класса НГ (негорючие).
◆
Назначение. Лучшие показатели среди эмалей: Д1/Т1. Для деревянных и металлических поверхностей внутри помещений.

## Slide 10
▤
КАТАЛОГ ЭМПИЛС · ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛКМ · ФЗ-123 · Классы КМ
10 / 15
КАРТОЧКА ПРОДУКТА · ЭМАЛЬ МАТОВАЯ ⚠
Эмаль акриловая матовая ОРЕОЛ
ВД-эмаль для внутренней отделки. ВНИМАНИЕ: класс В2!
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В2 · Д2 · Т2
⚠
⚠ СЕРТИФИКАТ · ВНИМАНИЕ
Рег. № ДС:
RU Д-RU.RA01.B.00950/26
Действует до:
20.05.2031
⊗
ВНИМАНИЕ: ДС отсутствует в базе знаний!
⊘
КЛАСС В2 — ОГРАНИЧЕНИЕ
Воспламеняемость В2 — умеренно горючие. Запрещено на путях эвакуации в зданиях выше 9 этажей.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Можно
Ограничения
Нельзя
Не прим.
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ⚠ | ✗ | ✗
Лестничные клетки, вестибюли | ⚠ | ✗ | ✗
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
!
⚠ для ≤9 этажей — с ограничениями, не на путях эвакуации.
⚠
⚠ В2 — НЕ подходит для путей эвакуации в зданиях выше 9 этажей! Только для жилых комнат (квартир). Используйте глянцевую версию (В1) для коридоров и лестниц.

## Slide 11
11
✦
EMPILS · КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
Жилищное строительство · классы пожароопасности по ФЗ-123
СЛАЙД
11 / 15
ПРОДУКТ № 11 · ДЕРЕВООБРАБОТКА
Эмаль СТО 05744283-136-2018
ВД-эмаль защитно-декоративная для дерева. ВНИМАНИЕ: класс В2!
Г1, В2, Д2, Т2
Класс пожароопасности
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU Д-RU.RA01.B.00723/24
Действует до 02.04.2029
⚠
ВНИМАНИЕ: КЛАСС В2
⚠ В2 — НЕ для путей эвакуации выше 9 этажей. Для деревянных поверхностей внутри помещений (кроме пола). Атмосферные условия — с ограничениями.
◆
Рекомендация: рассмотреть ББ-11 для повышения класса
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ФЗ-123 · ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ⚠ | ✗ | ✗
Лестничные клетки | ⚠ | ✗ | ✗
Потолки | — | — | —
Полы | ✗ | ✗ | ✗
Фасады | ⚠ | ⚠ | ⚠
Можно
С ограничениями
Нельзя
Не применяется

## Slide 12
12
✦
EMPILS · КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
Жилищное строительство · классы пожароопасности по ФЗ-123
СЛАЙД
12 / 15
ПРОДУКТ № 12 · ПОЛЫ
Эмаль для пола акриловая полуматовая
ВД-эмаль для покрытия полов внутри помещений
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
Класс пожароопасности
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU Д-RU.PA01.B.00229/22
Действует до 10.02.2027
✓
КМ1 — ЛУЧШИЙ КЛАСС ДЛЯ ПОЛОВ
Класс КМ1 — лучший показатель для половой эмали. Для полов в жилых и общественных зданиях до 17 этажей.
✦
Высокая износостойкость · полуматовое покрытие
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ФЗ-123 · ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | — | — | —
Коридоры, холлы | — | — | —
Лестничные клетки | — | — | —
Потолки | — | — | —
Полы | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Фасады | — | — | —
Можно
С ограничениями
Нельзя
Не применяется

## Slide 13
13
✦
EMPILS · КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
Жилищное строительство · классы пожароопасности по ФЗ-123
СЛАЙД
13 / 15
ПРОДУКТ № 13 · ОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Раствор водный ББ-11
Огнезащитная пропитка для древесины. ПОВЫШАЕТ класс пожаробезопасности.
Г1, В1, Д1, Т1, РП1
Лучший возможный класс
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02464/26
ТР ЕАЭС 043-2017 · до 29.03.2031
↗
ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА ДРЕВЕСИНЫ
ДО
Г3 / В2
→
ПОСЛЕ ПРОПИТКИ
Г1 / В1
ⓘ
ОПИСАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ
Огнезащитная пропитка. Повышает класс древесины с Г3/В2 до Г1/В1. Нанесение: кисть, валик, распылитель.
Расход
~80 г/м²
Здания
Все, >17 эт.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ПОСЛЕ ПРОПИТКИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Деревянные конструкции | ✓ | ✓ | ✓
ДСП, МДФ, фанера | ✓ | ✓ | ✓
Все зоны (после пропитки) | ✓ | ✓ | ✓
⛨
Подходит для всех типов зданий, включая >17 этажей
После обработки древесина приобретает высший класс пожаробезопасности
Можно
С ограничениями
Нельзя
Не применяется

## Slide 14
14
✦
EMPILS · КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
Жилищное строительство · классы пожароопасности по ФЗ-123
СЛАЙД
14 / 15
ПРОДУКТ № 14 · ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
Компаунд эпоксидный EMPILS E 608
Эпоксидное покрытие для полов. Высокая износостойкость.
Г1, В1, Д1, Т1, РП1
Лучший возможный класс
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU C-RU.ПБ68.В.02055/24
ТР № 123-ФЗ · до 27.10.2029
♛
ЛУЧШИЙ КЛАСС ДЛЯ ПОЛОВ
Лучший класс пожаробезопасности для полового покрытия. Эпоксидный компаунд для высоконагруженных полов в жилых и общественных зданиях до 17 этажей.
Тип
Эпоксидный
Применение
Высок. нагрузка
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ФЗ-123 · ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | — | — | —
Коридоры, холлы | — | — | —
Лестничные клетки | — | — | —
Потолки | — | — | —
Полы | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Фасады | — | — | —
Можно
С ограничениями
Нельзя
Не применяется

## Slide 15
15
✦
EMPILS · КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
Жилищное строительство · классы пожароопасности по ФЗ-123
СЛАЙД
15 / 15
ПРОДУКТ № 15 · ИНТЕРЬЕР · СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
Краска интерьерная моющаяся
ВД-краска СТО 05744283-134-2018. Для стен и потолков.
КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)
Класс пожароопасности
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU Д-RU.RA01.B.03124/21
Действует до 2026 г.
◐
КМ1 · МОЮЩАЯСЯ · ИЗНОСОСТОЙКАЯ
Класс КМ1. Для стен и потолков в жилых и общественных зданиях до 17 этажей. Моющаяся, устойчивая к истиранию.
СТО
05744283-134-2018
Свойство
Моющаяся
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ФЗ-123 · ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
Можно
С ограничениями
Нельзя
Не применяется