## Slide 1
TITAN 3в1 по ржавчине
Красишь 1 раз — служит 10 лет
ЧТО ЭТО И ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 — грунт, эмаль и преобразователь ржавчины в одной банке.
Применяется для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Не требует грунтовки — наносится прямо на ржавчину.
Металл (сталь, чугун)
Оцинковка (+ цветные металлы)
Нержавейка
Дерево
Степень блеска Глянцевая
Время высыхания «От пыли» — 1,5 ч
Срок службы 10 лет
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ — 5 ШАГОВ
1
Очистить
Удалить рыхлую ржавчину металлической щёткой. Не нужно до блеска!
2
Обезжирить
Протереть растворителем или уайт-спиритом.
3
Перемешать
Тщательно перемешать 1 минуту. Грунт уже внутри — отдельный не нужен.
4
Покрасить
Нанести 2 слоя кистью или валиком. Между слоями — 1,5 часа на отлип.
5
Готово
Покрытие набирает прочность за 7 дней. Срок службы — 10 лет.
→
→
→
→
TCO — СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ЗА 10 ЛЕТ
Красите 1 раз на 10 лет вместо 4 раз — экономия до 59%
Дверь металлическая
Площадь: 4.4 м²
ПФ-115: 4 640 ₽ (4 перекраски)
TITAN: 1 610 ₽ (1 покраска)
ЭКОНОМИЯ: 3 030 ₽
(65% за 10 лет)
Гараж металлический
Площадь: 54 м²
Фото до/после
ПФ-115: 43 692 ₽ (4 перекраски)
TITAN: 17 580 ₽ (1 покраска)
ЭКОНОМИЯ: 26 112 ₽
(59% за 10 лет)
Ворота распашные
Площадь: 16 м²
ПФ-115: 13 860 ₽ (4 перекраски)
TITAN: 5 320 ₽ (1 покраска)
ЭКОНОМИЯ: 8 540 ₽
(61% за 10 лет)
TITAN 3в1 — грунт + эмаль + преобразователь ржавчины в одной банке · Красишь 1 раз — служит 10 лет
Фасовка: 0.4 / 0.75 / 2 / 5 л · Расход: 50–120 г/м² · Разбавление: ксилол до 5% · Температура нанесения: +10°C до +30°C · titanpaints.ru