## Slide 1
Каталог продуктов Эмпилс
Применение ЛКМ в жилищном строительстве с учётом классов пожароопасности
✓
На основании ФЗ-123 и сертификатов соответствия
▦
Сентябрь 2026

## Slide 2
▤
ЛЕГЕНДА
Как читать каталог
ФЗ-123 · КМ-классы · Этажность
ⓘ
Светофорная кодировка применения
✦
Цветовая кодировка
✓
Можно использовать
Полностью соответствует требованиям
⚠
С ограничениями
Только для конкретных зон / этажей
✗
Нельзя использовать
Запрещено нормами пожарной безопасности
—
Не применяется
Продукт не предназначен для данной зоны
✦
Классы пожароопасности (ФЗ-123)
Г1
слабогорючие (лучший для горючих)
В1
трудновоспламеняемые
Д1
малодымообразующие
Т1
малотоксичные
РП1
не распр. пламя
КМ1
комбин.: Г1+В1+Д1+Т1+РП1
НГ
негорючие — только для зданий >17 этажей
▥
Этажность жилых зданий
· требования ужесточаются с ростом этажности
≤9
До 9 этажей (≤28 м)
самые мягкие требования
9–17
9–17 этажей (28–50 м)
строже
>17
Выше 17 этажей (>50 м)
только НГ на путях эвакуации

## Slide 3
15
AVANTGARDE
Краска интерьерная моющаяся
СТО 05744283-134-2018
КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)
Класс пожароопасности
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU Д-RU.RA01.B.03124/21
Действует до 2026 г.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ФЗ-123 · ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —

## Slide 4
NEWTONE
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1, В1, Д2, Т2, РП1
▤
СЕРТИФИКАТЫ
4 сертификата:
RU Д-RU.PA01.B.00924/23
RU Д-RU.PA01.B.00925/23
RU Д-RU.PA01.B.00923/23
RU Д-RU.RA01.B.00926/23
▦
Действует до 19.06.2028
✦
МОДИФИКАЦИИ
INTERIO
●
LOTUS 3
●
LOTUS 7
●
LOTUS 20
●
▦
Зона применения по этажности
ФЗ-123 · пути эвакуации
Зона применения | ≤9 этажей | 9–17 этажей | >17 этажей
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✗ (только НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (только НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
⊘
В зонах >17 этажей на путях эвакуации — только материалы класса НГ
СТО: СТО 05744283-096-2013
Краска интерьерная моющаяся латексная LOTUS 3,7,20
Краска интерьерная моющаяся суперстойкая латексная

## Slide 5
ОРЕОЛ ДИСКОНТ
Краска для потолков супербелая
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
КМ1 · Г1 В1 Д1 Т1 РП1
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег. №:
RU Д-RU.PA01.B.00907/213
Действует до:
18.01.2026
Соответствие ФЗ-123 подтверждено декларацией. Класс КМ1 превышает базовые требования для жилых зданий.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✗ НГ
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ НГ
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
СТО: СТО 004-2008
◐
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Потолки

## Slide 6
ОРЕОЛ ДИСКОНТ
Краска интерьерная
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)
▤
СЕРТИФИКАТ
Сертификат:
▦
Действует до 18.01.2026
▦
Зона применения по этажности
ФЗ-123 · пути эвакуации
Зона применения | ≤9 этажей | 9–17 этажей | >17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
СТО: СТО 004-2008
RU Д-RU.PA01.B.00907/213

## Slide 7
ОРЕОЛ ДИСКОНТ
Краска интерьерная моющаяся
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)
▤
СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат:
◐
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Кухни
Прихожие
Коридоры
Детские
Места общего польз.
▦
Зона применения по этажности
ФЗ-123 · пути эвакуации
Зона применения | ≤9 этажей | 9–17 этажей | >17 этажей
Жилые комнаты | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Потолки | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
СТО: СТО 004-2008
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
▦
Действует до 18.01.2026
RU Д-RU.PA01.B.00907/213

## Slide 8
07 / 15
ОРЕОЛ ДИСКОНТ
СТО 135-2018
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
(КМ1) Г1 · В1 · Д2 · Т2 · РП1
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег. №:
RU Д-RU.RA01.B.03123/21
СТО:
135-2018
Действует до:
2026 г.
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | — | — | —
Коридоры, холлы, фойе | — | — | —
Лестничные клетки, вестибюли | — | — | —
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | ✓ | ✓ | ✓
Краска фасадная атмосферостойкая

## Slide 9
12
Эмаль для пола акриловая
Ореол
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
Класс пожароопасности
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU Д-RU.PA01.B.00229/22
Действует до 10.02.2027
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | — | — | —
Коридоры, холлы | — | — | —
Лестничные клетки | — | — | —
Потолки | — | — | —
Полы | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Фасады | — | — | —
СТО: 05744283-060-2010

## Slide 10
ОРЕОЛ
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В1 · Д1 · Т1
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег. № ДС:
RU Д-RU.PA01.B.01134/26
Действует до:
24.05.2031
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✗ НГ
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
СТО: 05744283-062-2010
Эмаль акриловая универсальная

## Slide 11
ОРЕОЛ
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В2 · Д2 · Т2
СЕРТИФИКАТ · ВНИМАНИЕ
Рег. № ДС:
RU Д-RU.RA01.B.00950/26
Действует до:
20.05.2031
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ⚠ | ✗ | ✗
Лестничные клетки, вестибюли | ⚠ | ✗ | ✗
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
СТО: 05744283-062-2010
Эмаль акриловая универсальная матовая
✓

## Slide 12
ЛКМ · ФЗ-123 · Классы КМ
08 / 15
ОРЕОЛ
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ
Г1 · В1 · Д2 · Т2
⚠ ДС В БАЗЕ ЗНАНИЙ ОТСУТСТВУЕТ
Рег. № ДС:
СТО 012-2011
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
Зона применения | ≤9 этажей≤28 м | 9–17 этажей28–50 м | >17 этажей>50 м
Жилые комнаты (квартиры) | ✓ | ✓ | ✓
Коридоры, холлы, фойе | ✓ | ✓ | ✓
Лестничные клетки, вестибюли | ✓ | ✓ | ✓
Потолки | — | — | —
Полы | — | — | —
Фасады | — | — | —
Эмаль для радиаторов отопления

## Slide 13
13
PROFIWOOD
Огнебиозащитный состав I гр и II гр ББ-11
Г1, В1, Д1, Т1, РП1
Лучший возможный класс
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02464/26
ТР ЕАЭС 043-2017 · до 29.03.2031
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ПОСЛЕ ПРОПИТКИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Деревянные конструкции | ✓ | ✓ | ✓
ДСП, МДФ, фанера | ✓ | ✓ | ✓
Все зоны (после пропитки) | ✓ | ✓ | ✓
СТО: ГОСТ 28815-2018

## Slide 14
14
Компаунд эпоксидный EMPILS E 608
Г1, В1, Д1, Т1, РП1
Лучший возможный класс
✓
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU C-RU.ПБ68.В.02055/24
ТР № 123-ФЗ · до 27.10.2029
▥
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЭТАЖНОСТИ
ФЗ-123 · ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
Зона применения | ≤ 9 этажей | 9–17 этажей | > 17 этажей
Жилые комнаты | — | — | —
Коридоры, холлы | — | — | —
Лестничные клетки | — | — | —
Потолки | — | — | —
Полы | ✓ | ✓ | ✗ (НГ)
Фасады | — | — | —
СТО: СТО 05744283-174-2023