## Slide 1
Презентация продукции
2026
У КОРРОЗИИ
НЕТ ШАНСОВ

## Slide 2
Специализированная линейка материалов по металлу TITAN сочетает в себе свойства самых последних и инновационных разработок в сфере лакокрасочных покрытий.
Материалы по металлу TITAN предотвращают появление коррозии и сохраняют целостность конструкции в течение 10 лет. Подтверждено независимым испытательным центром ООО «Рутил».
Изделия из металла встречаются повсюду: металлоконструкции, кованые изделия, садовый инвентарь и др., но поверхности из металла подвержены влиянию агрессивной среды, что сказывается на внешнем виде и прочности конструкций. Эффективный способ защитить поверхности от ржавчины – использование специальных отделочных составов TITAN .
2
У КОРРОЗИИ
НЕТ ШАНСОВ

## Slide 3
Срок службы: Гарантия сохранности покрытия вне помещений составляет минимум 10 лет благодаря повышенной устойчивости к ультрафиолетовому излучению, осадкам и температурным колебаниям;
Образует высокоглянцевое покрытие:
Поверхность сохраняет первоначальный глянец
и яркость окраски даже при воздействии атмосферных факторов;
Быстрое высыхание: 1,5 часа на «отлип»;
до степени 3 — не более 5 часов.
Универсальность нанесения: Подходит для всех видов металлов, включая сталь и оцинкованные поверхности, обеспечивая надежную защиту независимо от типа материала;
Широкая цветовая гамма: Доступна широкая палитра цветов по каталогу RAL, позволяющая выбрать оттенок, соответствующий любым эстетическим требованиям потребителя;
Прочность покрытия: образует прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, царапинам и истиранию;
Высокий уровень антикоррозионной защиты: благодаря 2х барьерной защите надежно предотвращает образование ржавчины даже в условиях агрессивной внешней среды.
3
Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Ореол TITAN высокоглянцевая
Notes: При нанесении грунт-эмали на цветные металлы (цинк, медь, алюминий), а так же на оцинкованные металлические поверхности и поверхности из нержавеющей стали им необходимо придать шероховатость для увеличения адгезирующих свойств к подложке.

## Slide 4
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
4
Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 высокоглянцевая
Серый
RAL 7004
Желтый
RAL 1021
Шоколадно-
коричневый
RAL 8017
Графитовый
серый
RAL 7024
Белый
RAL 9010
Черный
RAL 9005
Красно-
коричневый
RAL 3009
Зеленый
RAL 6005
Синий
RAL 5005
Слоновая
кость
RAL 1014
Серебро
RAL 9006

## Slide 5
Палитра цветов включает разнообразие оттенков по стандарту RAL.
Покрытие имеет отличную устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, способно выдерживать перепады температур от –40°С до +80°С;
Срок службы покрытия, подтвержденный испытаниями – не менее 8 лет;
Легко наносится и образует гладкую декоративную поверхность с глубокоматовым эффектом;
Возможно применение при минусовых температурах до –15°C;
Экономичная обработка характеризуется хорошей укрывистостью. Обладает отличной адгезией к металлической поверхности;
Быстро высыхает: время до полного высыхания каждого слоя составляет от 1 до 3 часов. Время высыхания «от пыли»: 30 минут;
Бережет время и средства: быстросохнущая формула заменяет грунтовку и финишное покрытие, грунтование поверхности не требуется;
5
Грунт-эмаль Ореол TITAN
быстросохнущая матовая

## Slide 6
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
6
Грунт-эмаль быстросохнущая матовая
Белый
RAL 9010
Черный
RAL 9005
Шоколадно-
коричневый
RAL 8017
Графитовый
серый
RAL 7024
Серый
RAL 7004
Желтый
RAL 1023
Зеленый
RAL 6005

## Slide 7
Применяется для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решётки и т. д.), и внутри помещений. Подходит для цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Возможно нанесение на деревянную поверхность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инструмент нанесения
Область применения
7
Ксилол.
Грунт-эмаль по ржавчине 3в1
Грунт-эмаль быстросохнущая
Назначение
Степень блеска
Время высыхания
Связующее
Разбавление
Расход
Условия нанесения
Температура нанесения
Эксплуатация поверхности
Фасовка
Применяется для окрашивания металлических поверхностей, предварительно очищенных от пыли и ржавчины, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также расположенных внутри помещений
Глянцевая
Матовая
«От пыли» — 1,5 ч. До ст.3 – не более 5 часов.
Каждый последующий слой наносить не ранее 10 часов от нанесения предыдущего слоя, для исключения дефекта покрытия "сморщивание".
«От пыли» — 30 минут. Каждого слоя — 1–3 ч.
Модифицированный алкид.
Модифицированный алкид.
Сольвент, ксилол.
При однослойном покрытии в зависимости от цвета, основания и требуемой фактуры поверхности — 50–120 г/м². Рекомендуемая толщина однослойного сухого покрытия 30-40 мкм, двухслойного - 60-80 мкм.
При однослойном покрытии в зависимости от цвета, основания и требуемой фактуры поверхности — 80–100 г/м².
Рекомендуется наносить в 2–3 слоя. Рекомендованная толщина одного слоя: 30–40 мкм сухой плёнки.
От +5°C до +30°C.
До –15°C.
Через 48 ч после окраски можно применить только лёгкую очистку влажной мягкой тканью.
Через 7 дней после окраски готовое покрытие можно очищать моющими средствами (рН 6–8) с помощью мягкой ткани или губки.
Покрытие достигает своей окончательной твёрдости и стойкости в течение одного месяца после окраски (при 20°C окружающей среды). Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской — 16 часов.
0,75 / 2 / 8,5 л.
0,75 / 2,2 / 8 л.
Notes: При необходимости, разбавить ксилолом до 5% по объему при нанесении кистью или валиком, до 15% по объему при нанесении пневмо распылением. При безвоздушном распылении разбавление не требуется.

## Slide 8
Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для чистых, ранее окрашенных и ржавых (с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм) металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений.
Может наноситься прямо на ржавчину без предварительного грунтования; ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ НА ОЦИНКОВКУ.
Срок службы покрытия, подтвержденный испытаниями – не менее 10 лет;
Время высыхания при температуре 20°С
и относительной влажности воздуха 65±5% не более 1 часа;
Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком – чеканку;
Высокие антикоррозионные свойства, отличная кроющая способность и легкость нанесения делают этот материал прекрасным выбором в качестве защитно-декоративного покрытия для любых изделий из металла;
Скрывает мелкие неровности и дефекты окрашиваемой поверхности;
Молотковый эффект достигается как при использовании пульверизатора, так и при нанесении кистью или валиком.
8
Эмаль с молотковым эффектом
для металла TITAN

## Slide 9
Золотистый
Серебристый
Коричневый
Черный
Медный
Темно-зеленый
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
9
Эмаль с молотковым эффектом для металла TITAN

## Slide 10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инструмент нанесения
Область применения
10
Эмаль с молотковым эффектом для металла TITAN
Назначение
Степень блеска
Время высыхания
Связующее
Разбавление
Расход
Условия нанесения
Температура нанесения
Эксплуатация поверхности
Фасовка
Рекомендации по нанесению молотковой эмали пневмораспылением: Необходимо разбавить материал 20% (ксилола) по объёму, сопло 1.7 мм,
давление 1-1,5 – атмосфер.
Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для чистых, ранее окрашенных и ржавых (с остатками плотно держащейся ржавчины) металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений.
Глянцевая.
Время высыхания при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65±5% не более 1 часа.
Стирол-модифицированная алкидная смола.
Ксилол.
При однослойном покрытии — в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности: 60–120 г/м².
Для наилучшего проявления молоткового эффекта рекомендуется наносить в 2–3 слоя на горизонтальную поверхность методом распыления. Каждый последующий слой наносить через 40 мин, но не позднее, чем через 2 ч. При невозможности соблюсти указанный интервал, последующий слой можно наносить не ранее, чем через 2 недели. Рекомендованная толщина одного слоя — 30–40 мкм сухой плёнки.
Температура при проведении работ — от +10°C до +30°C, влажность воздуха — не выше 80%.
Через 48 часов после окраски можно применять только лёгкую очистку влажной мягкой тканью.
Через 7 дней после окраски готовое покрытие можно очищать моющими средствами (pH 6–8) с помощью мягкой ткани или губки.
Покрытие достигает своей окончательной твёрдости и стойкости в течение одного месяца после окраски (при +20°C окружающей среды). Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской — 16 часов.
0,8 / 2,5 л.
Notes: Каждый последующий слой наносить через 40 мин, но не позднее, чем через 2 ч. Если окрасочные работы не были проведены полностью, то их завершение (нанесение очередного слоя) можно выполнять только через (2-4) недели, когда покрытие наберет максимальную твердость, в противном случае происходит сморщивание покрытия. В случае длительного перерыва между нанесением слоев, рекомендуется исключить попадание загрязнений, осадков и других агрессивных компонентов на ранее окрашенную поверхность. Рекомендуется нанесение не менее двух слоев эмали.
ЗАПРЕЩЕНО НАНОСИТЬ ЭМАЛЬ ВО ВРЕМЯ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ, А ТАК ЖЕ ЕСЛИ ПРЕДВИДИТСЯ ВЫПАДЕНИЕ ОСАДКОВ В БЛИЖАЙШИЕ 24Ч.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ ПРОМЕРЗШИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, А ТАК ЖЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ С КОНДЕНСАЦИОННОЙ ВДАГОЙ. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше "точки росы" минимум на 3°С.

## Slide 11
Грунт-эмаль по ржавчине Empils ОРЕОЛ TITAN чёрный RAL 9005 0.75 л, 0.75 кг
Грунт-эмаль 3 в 1 Elcon глянцевая чёрная RAL 9005, 0.8 кг
Грунт-эмаль Dufa CORREX 3 в 1 для металла по
ржавчине RAL 9005, чёрный, 0.75 л
Грунт-эмаль по ржавчине Dali 3 в 1, чёрная RAL 9005, 0.75 л
Краска по металлу HUSKY KLONDIKE глянцевая, чёрная, RAL 9005; 0.9 л
Краска для металла Tikkurila METALLISTA по ржавчине 3 в 1,
0.8 л, чёрная
Грунт-эмаль для металла TITAN глянцевая
КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Все цены представлены с сайта Все Инструменты.ру
11
872₽
958₽
1020₽
1055₽
1153₽
2085₽

## Slide 12
Грунт-эмаль для металла TITAN быстросохнущая матовая
КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Грунт-эмаль 5 в 1 Новбытхим, серый, RAL 7040,
0.75 л
Грунт-эмаль быстросохнущая ОРЕОЛ TITAN
матовая серая,
0.75 л, 0.9 кг
Быстросохнущая грунт-эмаль по металлу Elcon
3 в 1 по ржавчине, матовая, серая,
0.8 кг
Грунт-эмаль по ржавчине ЛАКРА
PROF IT 4 в 1, быстросохнущая, графит, RAL 7024,
0.8 кг
12
Все цены представлены с сайта Все Инструменты.ру
765₽
765₽
838₽
906₽

## Slide 13
Грунт-эмаль по ржавчине Dali 3 в 1 молотковая золотистая 0.75 л
Кузнечная краска с молотковым эффектом Elcon золото 0.8 кг
Краска по металлу
с молотковым эффектом
HUSKY KLONDIKE золото; 0.9 л
Эмаль с молотковым эффектом для металла TITAN
Эмаль с молотковым эффектом Titan алкидно-стирольная; золотистая; 0.8 кг
Эмаль с молотковым эффектом Лакра золото, 0.8 кг
Эмаль Dufa Premium HAMMERLACK молотковая, золотая 750 мл
13
Все цены представлены с сайта Все Инструменты.ру
КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
1057₽
1097₽
1196₽
1308₽
1341₽
1653₽

## Slide 14
Демонстрационные материалы (выкрасы)
ВИДЕО TITAN
РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
14

## Slide 15
titanpaints.ru
15

## Slide 16
АРТИКУЛЫ КАТЕГОРИИ ГРУНТ-ЭМАЛЕЙ «ОРЕОЛ TITAN» В ЛЕМАНА ПРО

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
2026