ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ «ОРЕОЛ ТИТАН 3 В 1» НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

1	Описание материала	1

2	Условия выполнения работ	1

3	Материалы и инструменты	2

3.1	Основные средства	2

Для выполнения работ потребуются:	2

3.2	Средства для устранения дефектов поверхности металла:	2

4	Подготовка поверхности	2

4.1	Визуальный контроль поверхности	2

4.2	Обеспыливание	4

5	Нанесение покрытия	4

5.1	Сушка покрытия	5

6	Контроль качества	5

7	Эксплуатация	5

8	Основные причины дефектов покрытия	5

9	. Требования безопасности, санитарии и охраны окружающей среды	6

Основной целью данной инструкции является

доведение информации о технических характеристиках грунт-эмали «Ореол Титан 3 в 1» торговой марки «ЭМПИЛС», требований к подготовке поверхности и выполнению окрасочных работ для обеспечения высокого качества и длительного срока службы защитно-декоративного покрытия.

Описание материала

Грунт-эмаль «Ореол Титан 3 в 1» Предназначена для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решетки и т.д.), и внутри помещений. Подходит для цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Возможно нанесение на деревянную поверхность. 
Степень блеска: глянцевая.

Материал доступен в цветах RAL

Условия выполнения работ

- Работы рекомендуется выполнять:

- в сухом помещении или под навесом;

- при температуре воздуха от +5 °C до +30 °C;

- при относительной влажности не более 85%;

- при отсутствии конденсата на поверхности металла.

- При выполнении работ по подготовке поверхности требуется достаточная освещенность – 300 лк (человек должен свободно читать газетный текст).

Не допускается нанесение покрытия на мокрую, обледеневшую или сильно нагретую поверхность.

Материалы и инструменты

Основные средства

- Для выполнения работ потребуются:

- чистые безворсовые салфетки или ветошь;

- обезжиривающее средство;

- Средства для механического удаления ржавчины:

- наждачная бумага зернистостью Р40-Р80;

- углошлифовальная машина (УШМ), дрель (опционально)

- корщетка, коралловый круг

- Фен, пылесос, источник сжатого воздуха (опционально)

- Кювета, кисть, валик или распылитель (в зависимости от способа нанесения);

- защитные перчатки и очки

Средства для устранения дефектов поверхности металла:

- лепестковые или фибровые круги

- шарошки по металлу, бор-фрезы под УШМ или дрель

Подготовка поверхности

Качество подготовки поверхности напрямую влияет на срок службы покрытия.

Визуальный контроль поверхности

Перед началом работ необходимо убедиться, что металл не имеет:

- дефектов поверхности

- отслаивающейся старой краски;

- рыхлой ржавчины;

- загрязнений;

- следов масла, смазки или силикона.

В случае наличия дефектов поверхности металла, все дефекты должны быть устранены до нанесения покрытия.

- Дефектами поверхности, которые подлежат оценке и осмотру, являются подрезы, сварочные брызги, острые кромки, сколы, углубления, расслоения металла

- Сварные швы должны быть ровными, без ярко выраженных волнообразных наплывов с остроугольным профилем, на них не должно быть сварочного флюса. Поверхность должна быть свободна от глубоких или узких подрезов, поверхность должна быть свободна от открытых пор и кратеров в сварных швах, поверхность должна быть свободна от неплотно держащихся сварочных брызг.

- Подрезы должны рассверлены, канавки должны быть скруглены шарошками или бор-фрезами.

- Сварочные брызги должны быть удалены или максимально скруглены к плоскости поверхности.

- Острые кромки должны быть дополнительно скруглены до радиуса не менее 2 мм.

- Шелушение, расслоения и различные посторонние включения должны быть удалены.

- После применения бор-фрез и шарошек поверхности должны быть зачищены лепестковыми или фибровыми кругами.

- Раковины и трещины должны быть также рассверлены и зачищены.

- По возможности, раковины и трещины необходимо заварить и зачистить.

Удаление загрязнений

Поверхность должна быть свободна

- прокатной окалины

- жировых и прочих загрязнений

- остатков старых покрытий

- продуктов коррозии

Обезжиривание

- Непосредственно перед удалением загрязнений, продуктов коррозии и старого покрытия поверхность необходимо очистить от загрязнений и тщательно обезжирить. В качестве обезжиривающего средства рекомендуется применять растворители на основе ксилола, бутил-ацетата, ацетона (не допускаются уайт-спирит или тяжелые нефтяные фракции). Допускается применять специальные средства для обезжиривания на основе водных растворов щелочных детергентов.

- Для обезжиривания необходимо использовать ветошь или безворсовые салфетки.

- Для больших площадей возможно применять обмыв растворами щелочных детергентов под давлением 150-200 бар через установки типа «Керхер».

- После применения обезжиривающих средств поверхность должна быть сухой.

- Оценка степени обезжиривания –темное пятно на салфетке при протирке; слабо выраженное, расплывчатое или отсутствует.

- После обезжиривания не прикасаться к подготовленной поверхности руками.

Удаление прокатной окалины

- В случае окраски конструкций из горячекатанного металла, при наличии прокатной окалины, последняя должна быть удалена.

- Прокатная окалина — твердая хрупкая оксидная пленка (слой оксидов железа толщиной до 1 мм) полностью покрывающая поверхность металлической конструкции, темно-серого цвета, образующаяся на поверхности горячекатаной стали при горячем прокате. За счет своей хрупкости, образует локальные участки коррозии, развивающиеся в коррозионные поражения обширной площади или в очаги язвенной коррозии.

- Для механического удаления прокатной окалины рекомендуется применять коралловые круги (грубый фиолетовый/черный нейлон).

- Лепестковые круги (КЛТ) зернистостью P40 / P60. Эффективны для толстой окалины. Легко истончают сам металл при сильном нажиме.

Удаление ржавчины

- Удаление ржавчины необходимо выполнять с применением коралловых кругов или ручного инструмента до появления чистого металла или прочно держащихся пятен ржавчины, с отсутствием отслаивающихся участков.

- При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободна от видимых пятен масел, смазок, грязи, а также от непрочно держащейся прокатной окалины, ржавчины, краски и инородных частиц.

Шероховатость поверхности.

Поверхность под окраску должна быть шероховатой, очищенная сталь должна иметь характерный матовый металлический оттенок. Оценка шероховатости – ощущение касания поверхности ногтевой пластиной.

Обеспыливание

- Перед окраской необходимо обеспылить поверхность.

- В зависимости от площади под окраску, для удаление пыли рекомендуется использовать фен, пылесос, протирку безворсовыми салфетками с повторным обезжириванием.

- При обдуве воздухом из компрессора необходимо убедиться, что он не содержит масла и конденсата, для чего необходимо использовать белую салфетку, на которой не должно оставаться пятен после контакта со струей воздуха.

- Оценка качества обеспыливания – приклеивание прозрачной липкой ленты, на которой частицы пыли практически не заметны не вооруженным глазом. Участок поверхности приклеивания ленты необходимо повторно обезжирить.

Нанесение покрытия

- Перед нанесением покрытие должно быть тщательно перемешено от нижних до верхних слоев до однородного состояния вручную или с помощью миксера. В целях безопасности необходимо использовать искро- взрывозащищенный или пневматический инструмент.

- Расход материала и время высыхания:

Табл.1

| способ нанесения | расход кг/м2 | толщина сухой пленки | Время высыхания* до твердой пленки, ч (230С ) |
| --- | --- | --- | --- |
| кисть/валик | 0,085 | 30-35 мкм | 5 |
| пневматическое распыление (⌀1,4 мм; 3,5 МПа) | 0,133 | 45-55 мкм | 8 |
| Безвоздушное распыление (⌀ 0,01”-0,019”, 150 бар) | 0,213 | 80-100 мкм | 15 |

- Перед нанесением основного слоя вне зависимости от способа нанесения, необходимо произвести полосовую окраску кистью поверхностей кромок, сварных швов, сопряжений, участков с затрудненным доступом.

- При ручном нанесении валиком рекомендуется использовать безворсовые валики из микрофибры или валики из материала «Гирпаинт», наиболее оптимальные для переноса материала на окрашиваемую поверхность.

- Ручное нанесение покрытия рекомендуется производить в три слоя.

- Межслойная выдержка соответствует времени высыхания до твердой пленки, приведенной в таблице 1 (На покрытии не остается следов при энергичном надавливании пальцем).

- При ручном нанесении необходимо дозировать материал небольшими порциями из ведра в кювету.  Покрытие наносить однородным слоем без пропусков и подтеков, без избытка набирая материал из кюветы на кисть или валик и равномерно протягивая материал до завершения его перехода на поверхность.

- При нанесении способом безвоздушного распыления допускается разбавление материала ксилолом на 3-5% по объему.

- Рекомендуемая общая толщина покрытия 80-100 мкм.

*Время высыхания зависит от температуры и воздухообмена

Сушка покрытия

- После завершения работ изделие не кантовать до полного высыхания покрытия.

- В случае сушки в закрытом помещении обеспечить циркуляцию воздуха и воздухообмен.

- В период сушки не допускать:

- попадания воды;

- пыли;

- механических воздействий;

- контакта с химическими веществами.

Контроль качества

- Готовое покрытие должно иметь:

- равномерный внешний вид;

- отсутствие пузырей, кратеров, выраженной шагрени;

- одинаковый цвет и фактуру;

- отсутствие подтеков;

- отсутствие пропусков;

- хорошее сцепление с металлом.

- При обнаружении дефектов поврежденный участок следует зачистить и обработать повторно.

Эксплуатация

Эксплуатацию изделия рекомендуется начинать только после полного набора прочности покрытием.

В течение первых нескольких суток после нанесения следует избегать ударных нагрузок и воздействия агрессивных веществ.

Основные причины дефектов покрытия

| Дефект | Возможная причина |
| --- | --- |
| Отслоение | Недостаточная очистка или обезжиривание |
| Пузыри/кратеры/шагрень | Влага или загрязнение поверхности, недостаточное время межслойной выдержки |
| Плохое сцепление | Нанесение на гладкий или загрязненный металл |
| Подтеки | Слишком толстый слой |
| Неравномерный цвет | Недостаточное перемешивание материала |

Соблюдении требований настоящей инструкции обеспечивает качественное и долговечное покрытие со сроком службы не менее 10 лет в умеренно-холодном климате.

. Требования безопасности, санитарии и охраны окружающей среды

- Материал не содержит солей хрома, свинца, стронция и прочих высокотоксичных веществ.

- Не производить работы по подготовке поверхности и окрасочные работы без индивидуальных средств защиты глаз, органов дыхания, защитных перчаток.

- При проведении работ, связанных с подготовкой поверхности к окрашиванию и нанесению ЛКМ, необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

- Не сливать в водоемы, канализацию, на землю остатки ЛКМ.